ÖN ARKA KAPALI  KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

---TASLAK---

- KURŞUN ÖNLÜKLER ÖNDE 0,50 Mm PB ARKADA 0,25mm PB KORUMA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KURŞUNA EŞ DEĞER KORUYUCU KURŞUN MATERYALE SAHİP OLMALIDIR.

- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN VE İNCE BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.

- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL, ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.

- KURŞUN ÖNLÜK YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI  KORUYUCU KURŞUN MATERYAL KULLANILMAMALIDIR.

- KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KULLANIMI KOLAY OLMALI,  YANDAN CIRT BANT İLE SABİTLENMELİDİR.

- KULLANILAN KUMAŞ ANTİBAKTERİYEL OLMALIDIR VE UZUN SÜRELİ KULLANIMA UYGUN,  HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN SU GEÇİRMEZ BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.

- KURŞUN ÖNLÜKLER   89/686/EEC KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ONAYLANMIŞ BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN VERİLEN   CE  BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMELİDİR.

- KORUYUCU KURŞUN MATERYALİN   GEÇİRGENLİĞİNİN VE KURŞUN EŞDEĞERİNİN EN 61331-1:2002 TEST STANDARDINA UYGUN OLDUĞU BELGELENDİRİLMELİDİR.

- KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.

- KURŞUN ÖNLÜKLERİN RENK VE BEDEN TERCİHİ YAPILABİLMELİDİR.

- TEKNİK KOMİSYON KARARI İÇİN TEKLİFİ VERİLEN MALZEMENİN İHALE SONUÇLANINCAYA KADAR BİR ADET NUMUNESİ BIRAKILMALIDIR.